염화칼슘[CaCl₂] 구매 시방서

가. 일반사항

1. 품    명 : 염화칼슘(공업용)

2. 포장규격 :  25 kg/포 , 비닐 Bag

3. 구 조 식 : CaCl₂(Calcium Chloride)

4. 용    도 : 겨울철 도로 제설용

5. 형   태 : 백색의 편상(Flake)으로 토사 및 이물질이 없고

덩어리(응결)가 없어야 함.

나. 성분 및 입도

1. 염화칼슘[CaCl₂․2H₂O로서] 함량 : 74%이상

2. 유리알카리[Ca(OH)₂로서] 함량 : 0.2%이하

3. 총염화알카리[NaCl 로서] 함량 : 5%이하

4. 황산염[CaSO₄로서] 함량 : 0.2%이하

5. 산화철[Fe₂O₃로서] 함량 ; 0.011%이하

6. 물불용분 함량 : 0.1% 이하

7. 구리(Cu),납(Pb),카드늄(Cd),크롬(Cr),수은(Hg),비소(As)등의

중금속 함량(중금속을Pb로 환산) : 0.002% 이하

8. 입도(9.5mm체 통과 잔량 중량비) : 2.4% 이내

다. 구매 조건

1. 계약 후 20일 이내 전량 일시 납품.

2. 지정장소 하차도 (관내 9개읍면)

3. 인수 시 발견된 불량품(육안 검사)은 전량 교체 .  끝.